2025年柳州市柳北区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于柳州市柳北区农用薄膜产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

按产品执行标准分为两大类：农业用聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜；按用途可分为农用棚膜（见本细则2.2.1）和地面覆盖薄膜（见本细则2.2.2）。

2.1 农业用聚乙烯吹塑棚膜分类

按产品透明性分透明型（Ⅰ型）、散光型（Ⅱ型）和半透明型（Ⅲ型）。

按产品功能分为普通棚膜（A类）、耐老化棚膜（B类）和流滴耐老化棚膜（C类）三类。

2.2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜分类

地膜按覆盖使用时间分为两类：Ⅰ类为耐老化地膜、Ⅱ类为普通地膜，见表1。

表1

| 类别 | 标称厚度，mm | 覆盖使用时间，d |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025 | ≥180 |
| Ⅱ | 0.010、0.012、0.014、0.015、0.016、0.018、0.020、0.025、0.030 | ≥60 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则

3.1农业用聚乙烯吹塑棚模

以挤出吹塑法生产的作为农业用塑料大、中、小棚和温室透光覆盖材料使用的各种聚乙烯薄膜。

3.2聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

以聚乙烯树脂为主要原料，可加入必要助剂用吹塑法生产的用于地面覆盖的薄膜。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

本细则2.1、2.2款中涉及的农用棚膜和地面覆盖薄膜各抽取一种规格。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

网络抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数

在生产企业抽样时：拟被抽规格产品的抽样基数应不少于5卷。

在流通领域抽样：抽样基数应不少于抽取样品量。

5.2.3抽样数量

在生产企业抽样时：随机抽取三卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4m2），将三块薄膜按编号1、2、3标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

在流通领域抽样：抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与在生产企业成品库抽样时相同。

5.2.4 抽样注意事项

5.2.4.1现场抽样：

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，抽样人员应作好防拆封措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记），再对样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.2.4.2网络抽样：进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

网络抽样时抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

5.3 样品处置

5.3.1 现场抽样

对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记）。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字、抽样单位章等相关信息。

抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时不得使薄膜挤压变形或损伤，距热源不小于1m。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。抽取的检验样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

5.3.2网络抽样：对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

在规格栏中注明薄膜种类（见2.1、2.2要求）和规格尺寸。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经受检单位确认（见生产领域要求）。抽样单需有抽样人及受检方双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

6 检验要求

6.1 检验项目

（1）农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目见表2。

表2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 | QB/T 1130-1991 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注:上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康安全节能环保以及消费者有 关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

（2）聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目见表3。

表3检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注:上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康安全节能环保以及消费者有 关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜：当样品执行标准GB 13735-2017 且未标注公称厚度时，实测2个样品平均厚度均不小于0.0088mm，厚度项目不参与判定，当有1个（含）以上样品实测平均厚度小于0.0088mm，厚度项目判定为不合格；当样品已标注公称厚度，厚度项目按标准检验2个样品，当有1个（含）以上样品不符合要求时，判定该项不合格。

7.2其他检验项目随机任取一个样品进行试验，如有不合格项，另取一个样品对不合格项进行复验，结果仍不合格则判定该项不合格。

7.3经检验，检验项目全部合格时，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.4当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市柳北区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.5当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准/细则要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市柳北区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》/《2025年柳州市柳北区农用薄膜产品质量监督抽查实施细则》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。